ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОДУКТА

ОКСИД АЛЮМИНИЯ ALO-EX33

Свойства				Значение		Ед.		В соответствии с

Al2O3	 				min. 99,5 		% 		ICP/OES

SiO2 					max. 0,015 		% 		ICP/OES

Fe2O3 				max. 0,025 		% 		ICP/OES

Na2O 					max. 0,3 		% 		ICP/OES

CaO					max. 0,03		% 		ICP/OES

ППП (20-1000°C) 			max. 0,2 		% 		ISO 806

Альфа-Al2O3-содержание 		min. 88 		% 		XRD

D50					45 - 85			µm		Лазерная гранулометрия

Удельная поверхность (BET) 	3 - 6 			m²/g 		DIN ISO 9277