ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОДУКТА

APYRAL®

APYRAL® AM1		APYRAL® AM10

Al(OH)3				% 		99,7				99,7

SiO2 					% 		0,02				0,02

Fe2O3 				% 		0,001				0,001

Na2O 					% 		0,2				0,2

ППП (105-1000°C) 			% 		34,6				34,6

Удельная плотность 		g/cm³ 		2,4				2,4

Белизна				%		95				98

Средний размер зерна	 	µm		80				7

Удельная поверхность		m2/g		0,15				2

В производстве с особенными требованиями к высокой степени белизны APYRAL® наполнителя, например, когда законченное пластмассовое изделие должно отвечать высоким требованиям относительно цветовой последовательности или яркости, мы рекомендуем использование APYRAL® AM1 и APYRAL® AM10.

Изготовленные путем использования специального процесса производства, эти продукты характеризуются выдающейся белизной и чрезвычайно высокой цветовой последовательностью. Продукты APYRAL® AM часто используются в производстве искусственного мрамора и санитарной керамики, в основе которых акриловая смола.